|  | Primer Fosfatizante - 8980 |
| --- | --- |

|  | USO; Excelente proteção anti-corrosiva e preparação de chapas metálicas ferrosas e não ferrosas. Fácil aplicação e lixamento. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.. COMPOSIÇÃO; Resinas fenólica, vinílica, nitrocelulósica, pigmentos inorgânicos e solventes orgânicos .. ESPECIFICAÇÕES; Viscosidade Original: 60 / 65 KU Peso Específico: 0,985 ± 0,050 g/cm3 Aderência: 90% mínimo Umidade 60ºC: 100 horas mínimo Salt Spray: 240 horas mínimo % Sólidos: 37 ± 2% Validade: 24 meses. APLICAR SOBRE; Superfícies metálicas:aço, alumínio,galvanizadas, zincadas, cromadas,cobre,etc. Massas (Rápida, Plástica, Poliéster). Pinturas velhas em bom estado.. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE; Lavar a superfície com um detergente neutro e água quente. Enxaguar bem e secar com pano limpo. Aplicar a Solução Desengraxante 400 e secar com pano limpo. Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário).. SEGURANÇA; # Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. Utilizar luvas de látex e óculos para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro de carvão ao manusear / aplicar o produto. Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.. SISTEMA; Lazzuril Complementos Alto Sólidos.. PROPORÇÃO; 2 partes em volume de Primer Fosfatizante 8980.. CATÁLISE; 1 parte em volume de Catalisador 051.. DILUIÇÃO. VISCOSIDADE APLICAÇÃO; 18 a 22 segundos copo Ford 4 a 25ºC.. POT-LIFE; 72 hs a 25º C.. PRESSÃO DO AR; 40 a 50 lbs/pol2 .. Nº DEMÃOS; 2 a 3 demãos.. INTERVALO ENTRE DEMÃOS; 2 a 3 minutos.. TEMPO DE SECAGEM; Ao ar : pó: 5 minutos toque: 10 minutos manuseio: 30 minutos. ESPESSURA DE CAMADA SECA; 30 a 50 microns.. LIXAMENTO; Após 2 hs de secagem ao ar.. RETOQUE. NOTAS; Estocar o Primer catalisado em recipiente resistente à ácidos.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |