WWII OLIVE DRAB Fórmula da Tinta em PU – Poliuretano

Aqui está a fórmula para a mistura da tinta na cor certa para jeeps da Segunda Guerra, o verde oliva fosco, em poliuretano, tinta mais resistente que a laca DUCO, comumente encontrada. Importante frisar que a tinta

poliuretano precisa de uma base para ser aplicada, ou seja, uma preparação cuidadosa, para aí sim ser aplicada a cor sobre a base selante. Procure se informar a respeito ao realizar o serviço.

Essa cor foi resultado de uma longa pesquisa realizada pelo Roberto Amboni engenet@amboni.com.br, de Criciúma, SC, que encontrou, comparou e testou a fórmula original de alguns fabricantes americanos e usou o resultado no seu Willys MB 1942, com excelentes resultados. A fórmula requer o uso de bastante elemento fosqueante para o resultado opaco da cor militar, caso seja de estranheza de quem for misturar a tinta. Não custa lembrar que após o serviço NÃO É NECESSÁRIO POLIMENTO! Você terá finalmente seu jeep da Segunda Guerra com a cor corretíssima. Bom trabalho!

Fabricante: Glasurit - BASF Linha: 022

Observações: Após a tinta catalizada, adicionar 10% do volume produzido de Aditivo Fosqueante (522300)

ATENÇÃO: O catalisador da tinta PU deve ser na proporção de 2 para 1 (02 partes de tinta para 01 parte de catalisador)

| Quantidades para 01 litro |  |
| --- | --- |
| Base | Quantidade (g) |
| M 060 | 54,5 |
| M 974 | 183,4 |
| M 000 | 246,7 |
| M 077 | 306,8 |
| M 043 | 321,0 |
| A 168 | 364,2 |
| M 006 | 382,2 |
| M 030 | 388,3 |
| 522300 | 707,9 |