| WWII OLIVE DRAB Fórmula da Tinta em PU - Poliuretano Fabricante: Glasurit - BASF Linha: 022 Observações: Após a tinta catalizada, adicionar 10% do volume produzido de Aditivo Fosqueante (522300) ATENÇÃO: O catalisador da tinta PU deve ser na proporção de 2 para 1 (02 partes de tinta para 01 parte de catalisador) | Quantidades para 01 litro Base Quantidade (g) M 060 54,5 M 974 183,4 M 000 246,7 M 077 306,8 M 043 321,0 A 168 364,2 M 006 382,2 M 030 388,3 522300 707,9 |
| --- | --- |

Fonte:CVMARJ